Общество с ограниченной ответственностью «Завод Фриджес партс»

Адрес: 398020, РФ, г. Липецк, ул. К. Цеткин, д. 8 Б, тел/факс: (4742) 24-03-81

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 0040 21 от 02.07.2021 г.

Наименование продукции: Прокладка МКАУ.741121.077

ТУ 9571-001-97978639-2015

| Наименование показателя | Фактические технические показатели ООО «Завод Фриджес партс» |
| --- | --- |
| Применяемые материалы | Изолон плотность 30 кг/м³, клей-расплав Hot-Melt, бумага силиконизированная односторонняя 60 г/м² |
| Толщина основы, мм | 2 |
| Адгезия липкого слоя к нержавеющей стали при отслаивании, Н/см | не менее 5 |
| Геометрические размеры, мм | соответствуют |
| Внешний вид, цвет | соответствует |
| Диапазон рабочих температур, ºС | соответствует |

Рекомендации по применению: рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнений, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать прокладку к поверхности.

Условия хранения:

Изделия должны храниться в ненарушенной упаковке предприятия-изготовителя в закрытых складских помещениях вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей при температуре от +15 до 30ºС.

Не допускается хранить изделия с органическими растворителями, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, кислотами, химикатами и другими агрессивными средами.

Срок хранения не более 12 месяцев с даты изготовления.

Обязательной сертификации не подлежит.

.

Технолог                                                                                Зотов А.В.