МА – 40

Общество с ограниченной ответственностью «Завод Фриджес партс»

Адрес: 398020, РФ, г. Липецк, ул. К. Цеткин, д. 8, тел/факс: (4742) 24-03-81

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 0031  21 от 08.06.2021 г.

Наименование продукции:  Лента липкая алюминиевая

| Физические свойства | Применяемые материалы | Алюминиевая фольга, клей-расплав Hot-Melt, бумага силиконизированная односторонняя 60 г/м² |
| --- | --- | --- |
|  | Срок и условия хранения | Рекомендуется хранение в сухом чистом месте, при температуре +15…25ºС и относительной влажности 65-15% вдали от источников тепла, открытого пламени и солнечных лучей. Срок хранения при условии соблюдения условий хранения не более 12 месяцев. |
| Характеристики | Адгезия липкого слоя к нержавеющей стали при угле отрыва 180º и температуре (23±5) ºС, Н/25мм AFERA 5001 | не менее 11 |
|  | Прочность на разрыв, Н/25 AFERA 5004 | не менее 65 |
|  | Прочность прилипания при статическом сдвиге к нержавеющей стали при температуре плюс 60 ºС, нагрузка 0,5 кг/625 мм², сдвиг 0,5 мм AFERA 5012 | не менее 20 мин |
|  | Адгезия пенополиуретановой теплоизоляции к обратной стороне ленты, % (балл) | не менее 80 |
|  | Диапазон рабочих температур, ºС Не должна растрескиваться или отклеиваться | -60 - (+80) |
| Размеры | Толщина основы, мкм | 30 – 150 ± 2 |
|  | Ширина, мм AFERA 4027 | 10 – 1000 ± 2 |
|  | Длина, м | 10 – 50 ± 0,5 |
|  | Диаметр втулки, мм | 76,2 ± 2 |

Рекомендации по применению: рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнений, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту клеевым слоем к поверхности.

Условия поставки: Упаковка ленты в коробки из картона, транспортировка на европоддонах размерами 1,2 Х 0,8 м. Размеры упаковки не нормированы, за исключением конечных размеров европоддона.

Технолог                        		                   	                   	Зотов А.В.