Общество с ограниченной ответственностью «Завод Фриджес партс»

Адрес: 398020, РФ, г. Липецк, ул. К. Цеткин, д. 8,     тел/факс: (4742) 24-03-81

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 0015 17 от 26.01.2017г.

| Наименование показателя | Фактические технические показатели ООО «Завод Фриджес партс» |
| --- | --- |
| Применяемые материалы | Носитель-пленка БОПП, клей-расплав Hot-Melt, бумага силиконизированая двухсторонняя 60 г/м² |
| Адгезия липкого слоя к нержавеющей стали при отслаивании, Н/см | AFERA 5001 не менее 6 |
| Толщина липкого слоя включая его носитель, мм | 0,08 |
| Ширина ленты, мм | AFERA 4027 10-950±1 |
| Температура эксплуатации | от -30 ºС до +70 ºС |
| Кратковременно допустимая (10 мин) | +110 ºС |
| Стойкость к воде | водостойкая |
| Силиконовая бумага должна легко отставать от клеящего слоя | соответствует |
| Внутренний диаметр картонной шпули, мм | 76,2 |
| Внешний вид: На поверхности ленты и силиконизированной бумаги не должно быть складок, волн и загрязнений. Намотка ленты в рулоне должна быть ровной и плотной. Лента в рулоне не должна выступать за плоскость торца шпули более чем на 2 мм. | соответствует |

Рекомендации по применению: рабочая поверхность должна быть предварительно очищена от загрязнений, обезжирена и высушена. Для создания достаточного контакта необходимо прижать ленту клеевым слоем к поверхности.

Условия  хранения:

Рекомендуется хранение в сухом чистом месте, при температуре +5…+35 гр Цельсия и относительной влажности 65-15% вдали от источников тепла, открытого пламени и солнечных лучей.

Срок хранения не более 12 месяцев.

Обязательной сертификации не подлежит.

И.О. Мастера участка _________________________ Зотов А.В.